Маркировка:

Технический лист

ХОТРОК Экстра

ТУ 23.99.12-001-02157912-2023

Описание и свойства

ХОТРОК Экстра - это рулонный гидроизоляционный кровельный наплавляемый битумно-полимерный материал. Изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу высококачественного битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, стирол- бутадиен-стирол полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитных слоев используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.

# Область применения

Рекомендован для применения при устройстве кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, эксплуатируемых во всех климатических зонах:

- Фундаментов, железобетонных конструкций

- Цокольных этажей и трубопроводов

- Плит перекрытия и стен подвальных помещений

- Покрытий плоских кровель многоэтажных зданий, гаражей, хозяйственных построек, включая гидроизоляционную прослойку в кровельный пирог

Хранение

Хранить в вертикальном положении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Запрещается горизонтальное хранение, а также размещение паллет друг на друге.

Технические характеристики

| Масса материала, кг/м², ± 5 % * (развес) | Требования ТУ П (низ) К(верх) 3.5-5.0 4.5-6.0 |
| --- | --- |
| Разрывная сила при растяжении, Н, ± 200 * (в продольном/ в поперечном направлении) | ЭПП,ЭКП 800/600 ТПП,ТКП 1000/1200 ХПП,ХКП 500/300 |
| Теплостойкость в течение 2 ч, не менее | 110 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 15 мм и 25 мм, не менее, при температуре, ⁰C, не выше | 25 |
| Длина Ширина | 10/15 1 |  |
| Гарантийный срок службы | Не менее 30 лет |  |