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ХОТРОК Экстра
  ТУ 23.99.12-001-02157912-2023	
 (
Описание
 
и
 
свойства
)
ХОТРОК Экстра - это рулонный гидроизоляционный кровельный наплавляемый битумно-полимерный материал. Изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу высококачественного битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, стирол- бутадиен-стирол полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитных слоев используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.
 Область применения	


Рекомендован для применения при устройстве кровельного ковра зданий и сооружений различного назначения и гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, эксплуатируемых во всех климатических зонах:
· Фундаментов, железобетонных конструкций
· Цокольных этажей и трубопроводов
· Плит перекрытия и стен подвальных помещений
· Покрытий плоских кровель многоэтажных зданий, гаражей, хозяйственных построек, включая гидроизоляционную прослойку в кровельный пирог
 (
Хранение
)
Хранить в вертикальном положении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Запрещается горизонтальное хранение, а также размещение паллет друг на друге.
 (
Технические
 
характеристики
)



	Масса материала, кг/м², ± 5 % * (развес)
	Требования ТУ
П (низ)        К(верх)
3.5-5.0         4.5-6.0  

	Разрывная сила при растяжении, Н, ± 200 *
(в продольном/ в поперечном направлении)
	ЭПП,ЭКП 800/600
ТПП,ТКП 1000/1200
ХПП,ХКП 500/300

	Теплостойкость в течение 2 ч, не менее
	110

	Гибкость на брусе с закруглением радиусом 15 мм и 25 мм, не менее, при температуре, ⁰C, не выше
	25

	Длина
Ширина
	10/15
1

	Гарантийный срок службы
	Не менее 30 лет 
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